Certificate of quality (III)

Portland cement (PC 40) or en 197-1:2000/CEM I 42.5N/R

Lo¹i xi m¨ng/cement			: PC 40

Tiªu chuÈn ¸p dông/Standard		: TCVN 2682:2009

Sè l«/Lot number			: Tpc2/12

Ngµy s¶n xuÊt/Date of production	: 11-15/12/2012

Ngµy thö nghiÖm/Date of  testing	: 17/12/2012

| TT | tªn chØ tiªu (Characteristics) | §VT (Unit) | Yªu cÇu theo (requirements in accordance with) | Ph­¬ng ph¸p thö (test method) | kÕt qu¶ thö (results) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | % | ≤ 5,0 | TCVN 141-2008 | 1,73 |
| 2 | SO3 | % | ≤ 3,5 | TCVN 141-2008 | 2,91 |
| 3 | KiÒm quy ®æi (Alkalies) Na2Ot® | % | Kh«ng quy ®Þnh | TCVN 141-2008 | ... |
| 4 | Loss on Ignition, (LOI) | % | ≤ 3,0 | TCVN 141-2008 | 1,15 |
| 5 | Insoluble Residue (IR) | % | ≤ 1,6 | TCVN 141-2008 | 0,72 |
| 6 | BÒ mÆt riªng (Specific surface) | cm2/g | ≥2800 | TCVN 4030-2003 | 3301 |
| 7 | C­êng ®é chÞu nÐn (compressive strength) - 03 ngµy (3 days) - 28 ngµy (28 days) | MPa | ≥ 21 ≥ 40 | TCVN 6016-2001 | 31,2 58,5 |
| 8 | §é nghiÒn mÞn (Fineness) PhÇn cßn l¹i trªn sµng 0.09mm | % | ≤ 10 | TCVN 4030-2003 | 2,80 |
| 9 | Thêi gian ®«ng kÕt (Setting time) - B¾t ®Çu ( Initial Setting Time) - KÕt thóc (Final Setting Time) | Phót/min | ≥ 45 ≤ 375 | TCVN 6017-1995 | 140 200 |
| 10 | §é dÎo tiªu chuÈn (Standard plasticity) | % | Kh«ng quy ®Þnh | TCVN 6017-1995 | 26,80 |
| 11 | §é æn ®Þnh thÓ tÝch Le Chartelier (Soudness) | mm | ≤ 10 | TCVN 6017-1995 | 1,00 |
| 12 | Hµm l­îng Clo/Chloride conten | % | - | TCVN 141-2008 | 0,002 |
| 13 | §é në ch­ng hÊp/Autoclave expansion | % | ≤ 8,0 | TCVN 8877-2011 | 0,42 |

Ghi chó/Note: The remaining indicators are rechecked cement quality PC 40 according to the TCVN 6282:2009 similar ASTM similar EN 197-1:2000/CEM I.