Certificate of quality (I)

Portland cement (PC 40) or en 197-1:2000/CEM II 42.5R

or ASTM C150

Cement type:	 	: PC 40

Standard applied	: EN 197-1:2000

Lot number		: VS 2013

Date of production	: 02 - 04 - 2013

Date of  testing	: 02 - 04 - 2013

| Items | Units | Specification | Test Results | Test Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | % | ≤ 26.00 | 23.41 | EN 196-2 |
| Al2O3 | % | ≤ 6.50 | 5.50 |  |
| Fe2O3 | % | ≤ 4.50 | 3.60 |  |
| CaO | % | ≥ 54.00 | 57.00 |  |
| MgO | % | ≤ 5.00 | 2.75 |  |
| SO3 | % | ≤ 3.5 | 2.56 |  |
| Loss on Ignition, (LOI) | % | ≤ 10.00 | 7.00 |  |
| Insoluble Residue | % | ≤ 12 | 6.00 |  |
| Physical and Mechanical Properties |  |  |  |  |
| Finess test |  |  |  | EN 196-6 |
| - Blaine | cm2/g | ≥ 3200 | 3800 |  |
| - Retained content on sieve 75m | % | < 15.0 | 0.10 |  |
| Time of setting - Initial set - Final set | Minutes | ≥ 75 < 420 | 145 200 | EN 196-3 |
| Soundness (LeChatelier) | mm | < 10.0 | 1.0 | EN 196-3 |
| Compressive strength | MPa |  |  | EN 196-1 |
| 2 Days |  | ≥ 20.0 | 23.0 |  |
| 3 Days |  | - | 27.0 |  |
| 7 Days |  | - | 37.0 |  |
| 28 Days |  | ≥ 42.5 | 50.0 |  |

Note: The remaining indicators are rechecked cement quality PC 40 according to the EN 197-1:2000/CEM II 42.5 R.