Quality of Cement

The Cement to be delivered is bagged  PORTLAND CEMENT BLENDED PCB 40 according Vietnam standard as per TCVN 6260: 2009 similar to EN 197:2000 or BS 12/1996.

| Thành phần (Charateristics) | Đơn vị (Unit) | Yêu cầu kỹ thuật (Vietnam Standard) TCVN 6260:2009 | Phương pháp thử (Test methods) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cường độ chịu nén/Comp.Strength - 3 ngày/3rd dates - 28 ngày/28th dates | N/mm2 N/mm2 | 18 min 40 min | TCVN 6016:1995 (ISO 679-89E) |
| Thời gian đông kết/Setting time - Bắt đầu/Initial - Kết thúc/Final | Phút/min Phút/min | 45 min 420 max | TCVN 6017:1995 (ISO 9597-89E) |
| Độ dẻo tiêu chuẩn/Standard plasticity |  | % | TCVN 6017:1995 (ISO 9597-89E) |
| Độ mịn/Fineness - Sót sàng/Sieve 90µm - Blaine | % cm2/g | 10 max 2800 min | TCVN 4030:2003 |
| Độ nở Le chatelier/Soundness | mm | 10 max | TCVN 6017:1995 (ISO 9597-89E) |
| MgO/Magnesium oxide content | % |  | X - ray |
| SO3/Sulfur tri oxide content | % | 3.5% max | X - ray |